ПРОЕКТ ПО ЭЛЕКТРОХИМИИ И НАНОТЕХНОЛОГИЯМ

# Получение тонких интерференционных пленок

# оксида меди Cu2O (куприта) на поверхности меди.

## Введение

Электрохимическое окрашивание — это метод модификации поверхности, широко применяемый в приборостроении и микроэлектронике, например, для создание барьеров Шоттки и фотодиодов. Преимуществом создания пленок куприта на поверхности меди или латуни является получение яркой гаммы цветов без использования красителей — исключительно за счет контролируемого изменения толщины оксидного слоя на нанометровом уровне. Явление интерференции в тонких слоях оксида меди Cu2O (закиси меди, куприта)  имеет ту же природу, что и радужные разводы бензина на дождевых лужах, переливы сине-зеленых цветов на перьях павлина или крыльях бабочек Морфо. Эффект называется «структурной окраской» и ни в одном из этих примеров нет химических пигментов (красок), отвечающих за поглощение или отражение определенных длин волн.

Кинетика и физико-химические закономерности процесса катодной кристаллизации наноразмерных полупроводниковых пленок закиси меди (Cu2O) на металлической подложке хорошо и подробно изучены. Цвета на пластине сменяются строго последовательно по мере роста толщины пленки, вне зависимости от способа ее нанесения.

Характеристики оксида меди Cu2O:

### Плотность: 6,0 г/см³

### Температура плавления:  1242–1244 °C.

### Кристаллическая структура: Кубическая

### Внешний вид: Красно-коричневые       кристаллы или порошок

### Применение: Полупроводники, пигменты, фотоэлементы, катализаторы

### Интересные факты

Эволюция реактива Фелинга. В 1848–1849 годах немецкий химик Герман фон Фелинг разработал метод количественного определения восстанавливающих сахаров, первоначально предназначенный прежде всего для анализа мочи больных сахарным диабетом. Метод основывался на способности восстанавливающих сахаров переводить ионы меди(II), связанные в щелочной среде в синий тартратный комплекс, в оксид меди(I) Cu₂O, выпадающий в виде кирпично-красного осадка. Эта реакция стала важным инструментом аналитической химии и медицинской диагностики XIX века.

Более чем столетие спустя аналогичная химическая система нашла применение в электрохимии. Щелочные растворы тартратных комплексов меди стали использовать в качестве электролитов для осаждения тонких плёнок оксидов меди. В отличие от классической реакции Фелинга, где восстановителем служит сахар, при катодном электроосаждении Cu₂O восстановление меди осуществляется за счёт электронов, поступающих с электрода.

Полупроводниковые свойства Cu2O —ширина запрещенной зоны около 2.1–2.2 эВ, при уменьшении толщины пленки до наноразмерного уровня (обычно менее 20–30 нм) ширина запрещенной зоны увеличивается из-за эффекта квантового ограничения.

10 нанометров на “глаз”. Электрохимическое окрашивание — это редкий случай в гальванике, когда толщину покрытия можно с высокой точностью оценить визуально «на глаз», не прибегая к электронным микроскопам, элипсометрам или профилометрам. Зная точную последовательность цветов можно безошибочно определить, что в момент перехода толщина оксида увеличилась ровно на 10 нанометров.

Барьер Шоттки. В электронике ток обычно регулируется на стыке двух разных полупроводников.  В барьере Шоттки металл соединяют напрямую с полупроводником (в данном случае, медь с оксидом меди). В месте их соприкосновения возникает энергетический барьер. Этот барьер пропускает электрический ток только в одну сторону и блокирует его в обратную, он срабатывает мгновенно, не рассеивая энергию (у него очень низкое падение напряжения). Используется в сверхбыстрых процессорах, блоках питания и радиоприемниках, где току нужно менять направление миллионы раз в секунду.

Фотодиод - это светочувствительный элемент, способный “поймать” свет и превратить его в электрический сигнал. Внутри фотодиода есть зона, чувствительная к свету. Когда на нее падает фотон (частица света), он выбивает электрон из атома. Появляется свободный электрический заряд, и в цепи начинает течь ток. Чем ярче свет, тем сильнее ток.

Мы сталкиваемся с ними каждый день:

- В камерах смартфонов (матрица состоит из миллионов крошечных фотодиодов, которые «видят» картинку).

- В пультах ду (приемник на телевизоре ловит невидимый инфракрасный свет от пульта).

- В солнечных батареях (это огромные фотодиоды, которые питают дома).

- В турникетах метро и датчиках «умного дома» (когда вы перекрываете луч света, датчик это понимает).

## 1. Теоретическая часть

### 1.1. Электрохимический механизм

В большинстве процессов гальваностегии конечной целью является полное восстановление ионов металла до элементарного состояния со степенью окисления 0, например, при меднении или никелировании.  Здесь реализуется процесс контролируемого частичного восстановления многовалентного катиона.

Для предотвращения осаждения металлической меди электролиз проводят в сильнощелочной среде в присутствии специальных полидентатных органических лигандов. Роль лиганда выполняют тартрат-ионы (сегнетова соль), молекулы глицерина или сахарозы. Эти вещества образуют прочные водорастворимые хелатные комплексы с ионами меди(II), предотвращая выпадение нерастворимого гидроксида Cu(OH)2.

При приложении внешнего потенциала на катоде происходит разряд медного комплекса с присоединением только одного электрона. Ионы меди восстанавливаются до одновалентного состояния и немедленно связываются гидроксид-ионами, кристаллизуясь на поверхности катода в виде фазового слоя закиси меди:

На медном катоде (-): 2Cu2(+) + 2e- + 2OH(-) > Cu2O + H2O

Параллельно на инертном графитовом аноде протекает процесс электрохимического окисления воды (или гидроксид-ионов), сопровождающийся выделением газообразного кислорода:

На графитовом аноде (+): 4OH(-) - 4e- -> O2 + 2H2O

### 1.2. Расчет параметров электролиза и баланс тока

Определяющим параметром скорости роста и равномерности роста оксидной пленки является катодная плотность тока (j). Она рассчитывается как отношение силы тока (I), проходящего через ячейку, к рабочей площади поверхности электрода (S):

j = I / S

При расчете площади катода (S) необходимо учитывать количество рабочих сторон пластины. Если медная пластина погружается в электролит полностью, то рабочая площадь удваивается. Если одна из них, покрыта изолятором, то на ней реакция не идет

Для обеспечения мелкокристаллической, зеркальной структуры пленки процесс ведут при жестко контролируемых сверхмалых плотностях тока:

j = 0.01 – 0.02 А/дм2  или 0.5 – 2.0 мА/см2.

Превышение этого порога смещает процесс термодинамической стабильности металлической меди и вызывает неравномерные процессы.

Расчет тока:

I = j * S

### 1.3. Закон Фарадея для электролиза

### Толщина любого гальванического покрытия (d) является строго линейной функцией от времени (t) и плотности тока (j). Она рассчитывается по формуле, вытекающей из Закона Фарадея:

### d=kэл⋅j⋅t⋅CYρ⋅107

### Где физические константы для закиси меди (Cu2O) равны:

### kэл (электрохимический эквивалент): Поскольку медь восстанавливается частично (до Cu+), её эквивалентная масса велика. Для Cu2O kэл=0.741мг/Кл.

### ρ (плотность закиси меди): 6.0г/см3 (6.0⋅106г/м3).

### CY (выход по току): В беспримесных щелочных условиях он близок к (100%) или (1.0), так как побочный водород при малых токах не выделяется.

### 107 — коэффициент перевода сантиметров в нанометры (нм).

### Пример расчета для графика (j=0.1А/дм2):

### Переведем плотность тока в систему СИ: 0.1А/дм2=10А/м2=0.001А/см2.

### Пусть время t=4 минуты (240секунд):

### d=0.741⋅10-3г/Кл⋅0.001А/см2⋅240с6.0г/см3=2.964⋅10-5см=296.4нм

### Важное примечание по кинетике. В реальном щелочном растворе (особенно тартратном или глицериновом) параллельно с электроосаждением идет микрорастворение свежего оксида щелочью. Экспериментальный (реальный) коэффициент скорости падает примерно в 5 раз. Именно поэтому при j=0.1А/дм2 за 4 минуты пленка достигает не расчетных теоретических 296 нм, а менее. Как именно идет процесс нужно проверять эксперимнатально.

### 1.4. Геометрия электродов

Когда площадь графитового анода существенно превышает площадь медного катода, возникает неоднородность первичного распределения тока. Силовые линии электрического поля сгущаются на геометрических неоднородностях катода — углах, ребрах и кромках пластины. Это явление носит название «краевого эффекта» или «эффекта рамки».

Если расположить электроды на малом расстоянии друг от друга, то локальная плотность тока на краях меди будет в несколько раз выше, чем в центре. Пленка оксида на периферии будет расти лавинообразно, проскакивая интерференционные цвета и уходя в прижог, в то время как центр останется неокрашенным. На пластине возникнут концентрические радужные разводы. Поэтому необходимо строго выдерживать расстояние между электродами (от 40 мм и более). Рост сопротивления столба электролита выравнивает траектории силовых линий, делая поле вблизи катода квазиоднородным. Для минимизации краевого эффекта и получения монотонного, однородного цвета по всей площади образца необходимо также обеспечить строго параллельное пространственное расположение плоскостей катода и анода.

### 1.5. Интерференционные цвета пленок оксида меди

Сам по себе оксид меди(I) (Cu2O) в виде наноразмерного слоя практически прозрачен (имеет легкий желтоватый оттенок). Яркие цвета — синий, зеленый, фиолетовый возникают из-за оптического явления интерференции света в тонких пленках.  Толщина интерференционной пленки при электрохимическом тонировании 50–130 нм. В этом диапазоне материал обладает аномально высоким показателем преломления. Яркое окрашивание медной пластины возникает вследствие волновой интерференции.

Падающий на пластину луч белого света испытывает расщепление:

Луч 1: Часть световой волны отражается от внешней границы раздела фаз 'воздух / оксид меди'.

Луч 2: Вторая часть проникает внутрь прозрачной пленки, преломляется, достигает зеркальной подложки 'оксид меди / чистая медь', отражается от нее и выходит обратно в воздух.

Когда Луч 1 и Луч 2 выходят из пленки обратно в воздух, они накладываются друг на друга. В зависимости от толщины пленки d волны разных цветов либо усиливают, либо гасят друг друга. График ниже наглядно демонстрирует амплитудное сложение волн на выходе из оксидной пленки.

### 1.6. Толщина пленки и цвет Cu2O

Для тонких пленок на отражающей металлической подложке условие интерференционного максимума (усиления определенного цвета) описывается классической формулой для оптической разности хода:

Δ=mλ

где m — порядок интерференции (m=1,2,3...), а λ — длина волны света в вакууме.

При нормальном падении света геометрический путь луча в пленке «туда и обратно» равен 2d, а оптический путь составляет 2dn, где d — физическая толщина пленки, а n — показатель преломления закиси меди (Cu2O). В видимом диапазоне этот показатель весьма высок: для объемного материала n≈2.7, однако для ультратонких пленок он может варьироваться в пределах 2.4–2.7 в зависимости от длины волны и толщины слоя.

Если взять границу фиолетово-синего спектра (λ=380 нм) и максимальный показатель преломления n=2.7, m=1, то теоретическая толщина пленки:

d=λ2n=380нм2×2.7≈70.4нм

Однако на границах раздела сред «воздух – закись меди» и «закись меди – медь» происходят дополнительные сдвиги фаз при отражении, а в ультратонких слоях начинают проявляться квантово-размерные эффекты. Из-за этого реальное проявление интерферционных эффектов (изменение цвета поверхности) начинается ранее в диапазоне 40–50 нм.

Особенности интерференции в куприте

- Очень высокий показатель преломления (n≈2.4-2.7) по сравнению с обычными оксидами вроде SiO2 или Al2O3.

- Влияние металлической подложки: Медь — это не идеальное зеркало. Ее собственный спектр отражения накладывается на интерференционную картину, выступая в роли жесткого оптического фильтра коротких волн, что и порождает «цветовые скачки» при росте пленки.

- Полупроводниковый характер (близость края поглощения): Куприт окрашивает свет не только за счет геометрии пленки, но и за счет собственного резонансного поглощения электронов в медной пластинке. Это делает интерференционные цвета первого порядка очень сочными, и быстро тушит высшие порядки (2-й и 3-й порядки интерференции на толщинах >200 нм)

| Таблица цветов и толщин пленок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядок (m) | Название цвета по гальванической литературе | Диапазон длины волны (λ, нм) | Точная толщина пленки (d, нм) | Особенности визуального восприятия процесса |
| I | Золотисто-желтый | 570–590 | 53 – 55 | Заметное изменение оттенка чистой меди. |
| I | Оранжевый | 590–620 | 55 – 57 | Переходный насыщенный оттенок, переходный к красному, проскакивает крайне быстро. |
| I | Пурпурный | 620–680 | 57 – 63 | Глубокий, насыщенный красно-рубиновый цвет. |
| I | Фиолетовый | 380–430 | 63 – 75 | Точка оптического перелома первого порядка, темный. |
| I | Синий | 430–470 | 75 – 88 | Чистый, глубокий васильковый цвет. Пленка оптически плотная |
| I | Голубой (светло-синий) | 470–500 | 88 – 95 | Яркий интерференционный максимум 1-го порядка. Светлеющий синий с выраженным зеленым отливом |
| ## I | ## Зеленый | ## 500–560 | ## 93 – 104 | ## Первое появление зеленого, цвет яркий и сочный |
| II | Салатный (желто-зеленый) | ## Смешанный диапазон: 380–430нм (II пор)+ 600–640нм (I пор) | 104 – 110 | Граница первого порядка интерференции. Наложение максимума желто-зеленого цвета II порядка на остаточное золотисто-желтое отражение от подложки. Цвет кажется более светлым и пастельным, чем зеленый I порядка |
| II | Французский пурпур | ## Смешанный диапазон: ## 380–430нм (II пор)+ + 600–640нм ((Iпор) | 110 – 118 | Начало II порядка. Благородный малиново-сиреневый, бордовр-лиловый отлив. |
| II | Бирюзовый | ## Смешанный диапазон: 500-530нм (II пор)+ 460–480нм (I пор) | 118 – 124 | Глубокий оттенок морской волны. Полное гашение красного и оранжевого участков спектра. Зеленый максимум по II порядку накладывается на глубокий синий I порядка. Цвет плотный и контрастный. |
|  | Темно-коричневый (грязно-бурый, матовый) | Исчезновение интерференции | 135 – 250 нм | Наложение большого количества максимумов и минимумов разных порядков. Свет отражается хаотично от разростающихся кристаллов закиси меди. Проявляется собственный цвет: терракотовый оксида меди. |

#### Примечания к таблице

Оптический парадокс II порядка интерференции.

При описании, например, бирюзового как смешанного диапазона волн: 500–530 нм (II пор.) и 460–480 нм (I порядок) имеется в виду физическая картина. Пленка одновременно отражает:

- Зеленую составляющую (максимум II порядка, 500–530 нм)

- Сине-голубую составляющую (остаточное отражение I порядка, 460–480 нм)

Когда эти два диапазона накладываются в человеческом глазу, мозг их суммирует. По законам колориметрии (цветового зрения) смесь зеленого и синего дает бирюзовый (циановый) цвет. Если измерить этот цвет прибором, то его оптический отклик (цветовой тон) на цветовом круге действительно будет эквивалентен монохроматической волне в районе 480–520 нм. Но физически этой волны в спектре отражения нет — там «двухгорбый» график с провалом посередине. Кроме того, по шкале чистых спектральных цветов диапазон 480–520 нм — это чистый голубой и переходящий в него светло-зеленый цвет I порядка.

аблица наглядно показывает, почему цвета II порядка в гальванике называют «шелковистыми» или «сложными». В отличие от монохроматических цветов I порядка (где отражается строго одна узкая полоса света), цвета II порядка представляют собой результат оптического смешения (коктейля) волн из разных концов видимого спектра, и даже больше, чем 1 и 2 порядка…

Почему цвет становится темно-коричневым в пленках больше 130 нм.

Когда толщина пленки превышает 130 нм, в толще оксида начинают одновременно укладываться условия для максимумов и минимумов сразу нескольких порядков интерференции. Например, в одной и той же точке пространства синий свет гасится по 3-му порядку, но усиливается по 2-му; красный гасится по 2-му, но усиливается по 1-му. Происходит взаимное перекрытие спектральных линий. Отраженный свет становится полихроматическим (белесым или серым), теряя чистый интерференционный цвет. Пока пленка была ультратонкой (до 100 нм), она работала как прозрачное стекло (призма). Но закись меди Cu2O обладает собственным цветом в объеме. В массивном слое этот порошок имеет красно-коричневый или терракотовый цвет. Как только толщина слоя превышает критический порог, собственное селективное поглощение света веществом начинает полностью доминировать над интерференционными эффектами. Кроме того, по мере увеличения времени электролиза кристаллы закиси меди на катоде растут не только в толщину, но и в ширину. Поверхность теряет свою ипервоначальную зеркальность, приобретая микрошероховатость. Свет, вместо того чтобы отражаться строго параллельными лучами (что необходимо для интерференции), начинает рассеиваться хаотично (диффузно). В результате глянцевый бирюзовый блеск исчезает, и пластина становится матовой, глухой и темно-бурой.

Особенности получения цветов:

голубой  и синий цвета находятся на стыке синего и зеленого первого порядка и в ходе электролиза они могут проходить с различием в доли секунды.

Из-за сложной механики отражения от металлической подложки и высокой дисперсии закиси меди в ультрафиолетовой зоне. Человеческий глаз видит красивый, слегка пастельный зеленоватый цвет. Это происходит из-за того, что в этой точке одновременно гасятся и красные, и фиолетовые лучи.

Красно-лиловый. В этот момент пленка уже достаточно толстая. В спектре отражения полностью гасится желто-зеленая часть, и металл приобретает очень благородный, шелковистый малиново-фиолетовый отлив. В литературе его часто называют «цветом фуксии» или «розово-лиловым».

Если передержать пластину еще немного, лиловый оттенок мгновенно переходит в глубокий зелено-синий (бирюзовый). Он выглядит гораздо плотнее и темнее, чем нежный «голубой» или «светло-зеленый» из первого порядка

## 2. Общие рекомендации к окрашиванию

### 2.1 Составы электролитов и их различия

Выбор комплексообразователя предопределяет прочность связи иона Cu2+ в координационной сфере, что прямо влияет на перенапряжение реакции восстановления и стабильность самой системы.

Вариант А (Тартратный электролит): Классический реактив Фелинга. Состоит из двух растворов, смешиваемых перед опытом в соотношении 1:1. Раствор №1: 34.6 г CuSO4*5H2O на 500 мл воды. Раствор №2: 173 г сегнетовой соли (тартрат натрия-калия) и 50 г NaOH на 500 мл воды.

Тартратный комплекс обладает высокой константой устойчивости. Электролиз протекает со средней, легко контролируемой скоростью. Пленки получаются идеального зеркального качества. Смешанный раствор живет не более суток из-за постепенной деструкции комплекса.

Вариант Б (Глицератный электролит): Модифицированный глицериновый раствор. Состав на 1 л: Сульфат меди — 60 г, Глицерин (ч.д.а 99%) — 60 г (~48 мл), Гидроксид натрия — 80 г.

Для приготовления 1,2 л  Сульфат меди — 72 г, Глицерин (ч.д.а 99%) — 72 г (~58 мл), Гидроксид натрия — 96 г.

Глицерин образует внутрикомплексное соединение с исключительно высокой прочностью. Скорость катодного выделения Cu2O минимальна, процесс идет 'плавно'. Это лучший электролит для фиксации тонких оттенков (голубого, бирюзового), так как время прохождения каждой цветовой фазы увеличивается. Раствор стабилен, может храниться в полиэтиленовом сосуде неделями. В стекле - вымывает кремний.

Вариант В (Сахаратный электролит). Состав на 1 л: Сульфат меди — 40 г, Сахар-песок — 80 г, Гидроксид натрия — 50 г.

Сахароза образует наименее прочный комплекс. Ионы меди восстанавливаются очень легко, скорость роста пленки колоссальная. Главный минус — сахар в щелочи гидролизуется до глюкозы, которая является восстановителем. Раствор самопроизвольно разлагается (мутнеет) за несколько часов. Цвета проскакивают мгновенно, часто с потерей блеска.

### 2.2. Пробоподготовка катода как критический фактор

К подготовке поверхности медной пластины предъявляются экстремально строгие требования.

Подготовка зеркальной поверхности:

- Полировка фетровым кругом с пастой ГОИ до зеркального состояния.

- Обезжиривание (промывка содой/ацетоном до идеальной смачиваемости водой)

Непосредственно перед погружением в электролитическую ванну провести:

- Декапирование или снятие пассивного слоя оксида, образовавшегося на воздухе

Вариант 1 в 5% растворе соляной кислоты (HCl) на 5-10 сек

Вариант 2  в растворе состава (50 г лимонной кислоты + 10 г поваренной соли (NaCl) на 950 мл дистиллированной воды комнатной температуры.

- Финишная промывка дистиллятом. Образец на 3 секунды опускают в стакан с дистиллированной водой и затем переносят в электролизную ванну.

### 2.3. Геометрические параметры для пары Графит (50х100 мм) + Медь М1 (10х100 мм)

- Глубина погружения: верхние 2 см электродов остаются сухими над раствором для крепления зажимов-«крокодилов».

- Рабочая (погруженная) часть:  6 см (высота).

Устранение краевого эффекта: Соотношение ширины (медь— 1 см, графит — 5 см) дает запас с каждого края. Силовые линии поля будут распределяться ровно, полностью исключая риск прогорания кромок.

2.4. Катодно-восстановительные реакции.

- Медная пластина — это КАТОД (подключается к МИНУСУ источника питания). На ней происходит реакция восстановления ионов меди из раствора (обычно из щелочного комплексного электролита, например, медно-тартратного) до одновалентного состояния:
2Cu2++2e-+2OH-→Cu2O↓+H2O

## Графитовый электрод — это АНОД (подключается к ПЛЮСУ источника питания). На нем происходит окисление (обычно выделение кислорода). Графит химически инертен и не загрязняет раствор.

Для сравнения -Стандартный лист офисной бумаги формата А4 имеет толщину около 100 000 нм. Чтобы набрать толщину всего одного бумажного листа, вам потребуется сложить друг на друга 2500 таких оксидных плёнок. - Человеческий ноготь растёт со скоростью примерно 1 нанометр в секунду. Это значит, что пока вы читаете эту строчку (около 40 секунд), ногти успевают вырасти ровно на толщину этой сложнейшей оптической плёнки.